# 飒驰（Syachi )腈纶浆粕SC-B208

飒驰（Syachi）腈纶浆粕SC-B208 是聚丙烯腈纤维的原纤化产品，其微纤化结构明显，表面毛羽丰富，具有较高的比表面积（8～14平方米/克）和抓附力，一定的耐热性能，较好的日光、大气、化学试剂稳定性及耐霉菌性。具有与芳纶浆粕相似的优良性能，而性价比更高，且由于其表面有大量的极性基团（—CN），能与多种橡胶及树脂形成优异的化学键合，使其界面结合更好，产品的力学性能和致密性较好，尤其适合作为温度要求较低的摩擦、密封材料的增强材料。

飒驰（Syachi）腈纶浆粕与芳纶浆粕类似，也是高度原纤话的超短纤维，可以作为特殊的添加剂使用。由于能够提供优异的增强特性以及在剪切应力作用下对胶粘剂粘度的控制作用，所以可以提高产品性能。

其应用领域也与芳纶浆粕相同可以应用于汽车刹车片，密封垫片，纸基离合器片，作为粘度控制剂，还可以应用于胶粘剂和密封胶领域。

对腈纶纤维进行表面原纤化处理之后便得到了腈纶浆粕，

其独特的表面结构极大的提高了其独特的表面结构极大

的提高了其在混合物中的抓附力，因此非常适合作为一

种增强纤维应用于摩擦及密封产品中。事实证明，通常

只需添加少于10%的腈纶浆粕, 得到产品的强度相当于

50-60%石棉纤维增强产品。

飒驰（Syachi）腈纶纤维浆粕的物理性能：

■ 产品形态：表面高度纤维原纤化的超短纤维

■ 颜色：白色

■ 可使用的温度范围：-200℃到300℃

■ 密度：1.45g

■ 比表面积：7-17平方米/克

■ 体积密度：0.05-0.11/毫升

飒驰（Syachi)腈纶浆粕SC-B208技术参数 ：

| 产品名称 | 规格 | 含水量（%） | 纤维长度（mm) | 加拿大游离度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Syachi浆粕 | SC-B208 | 6.5 | 1.17 | 260 |